## Slide 1
Ta(2.5)/FeBCo(x=0.3 1 nm)/ MgO(6)/ Ta(1)/Ru(5)
MgO 220C/360C
60 Oe
ud40
1000 x Sq 500
0.0403538
short (0.6-3.1)
8.85329-0.04323
long (2-23)
21.13166-0.10617
Very strong exchange coupling!!!
ud29
400 x half
0.0521459
42.62871-0.13366
ud26 400 x half
22.81142--0.06433
0.0437295
after 2.7 sec
57.93337-0.16588
before 1.35 sec
17.82549-0.05042
anisotropic field
5.34 kG
side28 1000 x half
side26 200 x half
0.0662557
anisotropic field
4.55 kG
0V
34.26481-0.12595
-2V
28.12033--0.1012

## Slide 2
ud15
100 x 200
Free 55
100 x 200
0.543062
ud 92 200x half

## Slide 3
voltage
ud40
1000 x Sq 500
-5.1171 Oe/V
ud29
400 x half
-10 Oe/V
Withstand 2 V only
8 Oe/V
13.01728 mdeg/V
-0.2 kG/V
side28 1000 x half

## Slide 4
side26 200 x half
-74.62671 mdeg/V
0V
34.26481-0.12595
-2V
28.12033--0.1012
50 Oe/V

## Slide 5
-1.26282 Oe/V
ud 92 200x half
0 V
23.59401-0.11448
-2 V
23.56387-0.1105
+ 2V
25.54696--0.12465

## Slide 6
In-plane
ud40
1000 x Sq 500
anisotropy field
gate 4.781 kG
gap 4.5 but saturated
anisotropic field
5.34 kG
side28 1000 x half
side26 200 x half

## Slide 7
timing
after 2.7 sec
57.93337-0.16588
before 1.35 sec
17.82549-0.05042
side28 1000 x half