## Slide 1
Ta(5): (FeCo 1 nm, x=0.3): MgO(7)/Ta(1): Ru(5)
ud R21 full
0.0511676
15.32593-0.0515
8.56 kG
ud L46 3 um
3 um x3 um
0.0485189
27.86224-0.06637
Anisotrp field
gate 2.36 kG
gap 4.46 kG
ud L46 3 um
27.86224-0.06637
Anisotrp field
gate 2.36 kG
gap 4.46 kG
ud L46 3 um
27.86224-0.06637
ud R68 3 um
ud L65 7 um
0.0506306
19.07684-0.07242
anisotropy field
gate 9.16 kG
gap 1.4 kG

## Slide 2
voltage
ud R21 full
ud L46 3 um
ud L65 7 um
-1.90875 Oe/V after 1 V
-0.30482 mdeg/V
-0.48223 mdeg/V
-0.40379 mdeg/V

## Slide 3
In plane
ud R21 full
8.56 kG
Anisotrp field
gate 2.36 kG
gap 4.46 kG
ud L46 3 um
ud L65 7 um
anisotropy field
gate 9.16 kG
gap 1.4 kG

## Slide 4
timing
ud R21 full
15.32593-0.0515
ud L46 3 um
27.86224-0.06637
ud L65 7 um
19.07684-0.07242